**Materiálová karta č. 14102**

|  |  |
| --- | --- |
| Název materiálu: | Dr. 71 / 72 – výpalky z plechů |
| Rozměr materiálu: | Max. 400 x 400 mm  Tl. od 6 mm |
| Nabízené množství: | 500 tun / měsíc  Dopravní dávka cca. 25 tun |

**Typické chemické složení:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** | **Cu** | **Ni** | **Mo** | **V** |
| 0,30% | 1,00% | 0,10% | 0,025% | 0,025% | 0,10% | - | - | - | - |

Před expedicí je každá dodávka kontrolována přenosným spektrometrem DELTA!

**Fotografie: dle výskytu**