**Materiálová karta č. 14103**

|  |  |
| --- | --- |
| Název materiálu: | Dr. 71 / 72 – profily, homogenní materiál |
| Rozměr materiálu: | Max. 400 x 100 mmTl. od 4 mm |
| Nabízené množství:  | 75 tun / měsícDopravní dávka cca. 25 tun |

**Typické chemické složení:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** | **Cu** | **Ni** | **Mo** | **V** |
|  0,14% |  0,8% |  0,01% | 0,010% |  0,008% |  0,02% |  - | - | - | - |

Před expedicí je každá dodávka kontrolována přenosným spektrometrem DELTA!

**Fotografie:**

****