**Materiálová karta č. 14104**

|  |  |
| --- | --- |
| Název materiálu: | Dr. 71 / 72 – kupol |
| Rozměr materiálu: | Max. 400 x 400 mm  Tl. od 6 mm |
| Nabízené množství: | 200 tun / měsíc  Dopravní dávka cca. 25 tun |

**Chemické složení:**

1. **Typické chemické složení, garantované hodnoty**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** | **Cu** | **Ni** | **Mo** | **V** |
| - | 0,50% | - | - | - | 0,10% | - | - | - | - |

Před expedicí je každá dodávka kontrolována přenosným spektrometrem DELTA!

**Fotografie:**

** **