Materiálová karta č. 14106

| Název materiálu: | Dr. 61 – odstřižky, Mn do 0,8 % |
| --- | --- |
| Rozměr materiálu: | Max. 200 x 200 mm Tl. od 2 mm |
| Nabízené množství: | 400 tun / měsíc Dopravní dávka cca. 25 tun |

Chemické složení:

- Typické chemické složení (5/2016):

| C | Mn | Si | P | S | Cr | Cu | Ni | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,07% | 0,59% | 0,03% | 0,018% | 0,006% | 0,03% | - | - | - | - |

Před expedicí je každá dodávka kontrolována přenosným spektrometrem DELTA!

Fotografie: