**Materiálová karta č. 14109**

|  |  |
| --- | --- |
| Název materiálu: | Dr. 33 – hlubokotažné balíky, Mn do 0,3% |
| Rozměr materiálu: | 300 x 300 x 300 mm |
| Nabízené množství: | 100 tun / měsíc  Dopravní dávka cca. 25 tun |

**Chemické složení:**

1. **Typické chemické složení (6/2015):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** | **Cu** | **Ni** | **Mo** | **V** |
| 0,10% | 0,28% | 0,02% | 0,015% | 0,009% | 0,03% | - | - | - | - |

Před expedicí je každá dodávka kontrolována přenosným spektrometrem DELTA!

**Fotografie:**

****

**Ilustrační foto**