**Materiálová karta č. 14112**

|  |  |
| --- | --- |
| Název materiálu: | Dr. 33 – balíky s obsahem Si |
| Rozměr materiálu: | Rozměr 300 x 300 x 300 mm |
| Nabízené množství:  | 100 tun / měsícDopravní dávka cca. 25 tun |

**Typické chemické složení (5/2016):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** | **Cu** | **Ni** | **Mo** | **V** |
| - | 0,28% | do 1,40 % | 0,053% | 0,015% | 0,02% | - | - | - | - |

Před expedicí je každá dodávka kontrolována přenosným spektrometrem DELTA!

**Fotografie:**



VZOREK lisovaného plechu!!

**Možno dodat i jako volně ložené plíšky dr. 61!**