**Materiálová karta č. 14116**

|  |  |
| --- | --- |
| Název materiálu: | Dr. 71 / 72 – zbytky tyčí s obsahem Cr |
| Rozměr materiálu: | Kulatina, průměr 100 mm, délky do 300 mm |
| Nabízené množství: | 50 tun / měsíc  Dopravní dávka cca. 25 tun |

**Chemické složení:**

1. **Typické chemické složení, garantované hodnoty**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** |
| 0,93 – 1,05% | 1,00 – 1,20% | 0,45 – 0,75% | 0,025 | 0,015 | 1,40 – 1,65 |

**Fotografie:**

