**Materiálová karta č. 14118**

|  |  |
| --- | --- |
| Název materiálu: | Dr. 61 – výseky z plechů, Mn do 0,5% |
| Rozměr materiálu: | Délka do 200 mmTl. od 2 mm |
| Nabízené množství:  | 75 tun / měsícDopravní dávka cca. 25 tun |

**Chemické složení:**

1. **Typické chemické složení (5/2016):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **Mn** | **Si** | **P** | **S** | **Cr** | **Cu** | **Ni** | **Mo** | **V** |
| 0,08% | 0,48% | 0,09% | 0,029% | 0,011% | 0,02% | -  | - | - | - |

**Fotografie:**

****